Januar 2011  (0211)

21			      54

Monolithische Außenwände aus Leichtbeton

Dämmspezialisten für mehr Energieeffizienz

Die von der Leichtbetonindustrie angebotenen hochwärmedämmenden Steine wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Heute gibt es eine Vielzahl von Produkten mit denen sich selbst die Forderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 problemlos erfüllen lassen. Durch die neue EnEV sinkt der durchschnittliche U-Wert von Außenwänden auf 0,28 W/m²K. Dieser Wert lässt sich bereits mit Steinen erreichen, bei denen ausgesuchte Zuschlagstoffe (Waschbims, Blähton, Blähglas, Blähschiefer) mit niedriger Rohdichte verwendet werden und eine gezielte Anordnung der Kammern und Schlitze erfolgt. Eine weitere Optimierung ergibt sich durch das Verfüllen der Kammern mit Dämmstoffen, wobei sich je nach Dämmstoffart unterschiedliche Werte für die Wärmeleitfähigkeit (R W/mK) ergeben.

Die folgende Tabelle vermittelt einen Überblick über das Angebot an hochwärmedämmenden Steinen aus Leichtbeton. Es handelt sich dabei nur um einige Beispiele aus der großen zur Verfügung stehenden Produktpalette. Als Basis dient ein 36,5 cm dickes Mauerwerk.

Text und Bild digital unter www.wollenberg-frahm-pr.de/presseclub.html

- 2 -

| Steinsorte | Rohdichte- klasse | Wärmeleitfähig- keit R W/mK | U-Wert W/m²K | Festigkeits- klasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BisomarkTec KLB Kalopor Ultra Liapor NeoStone Meier- Wärmedämmstein | 0,45 0,40 0,55 0,45 | 0.065 0,065 0,065 0,065 | 0,17 0,17 0,17 0,17 | 1,6 2 2 2 |
| JASTO Z-Stein KLB Kalopor Ultra | 0,35 0,35 | 0,07 0,07 | 0,18 0,18 | 2 2 |
| JASTO Z-Stein KLB Kalopor Liapor SL-Plus | 0,40 0,40 0,45 | 0,08 0,08 0,08 | 0,21 0,21 0,21 | 2 2 2 |
| BisoplanTEC S BISOGREEN JASTO Z-Stein KLB Kalopor Liapor SL-Plan Meurin Pumix MD Pro | 0,40 0,40 0,55 0,45 0,45 0,45 | 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 | 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 | 1,6 1,6 4 2 2 2 |