## Für alle Fälle: Vielseitiges Mauersystem von Jasto

## Neue Beton-Schalungssteine für den Garten- und Landschaftsbau

Mit neuen Beton-Schalungssteinen erweitert Jasto sein Sortiment im Produktbereich „Gartenwelt“. Die Schalungssteine bilden die Grundlage eines vielseitigen Mauersystems. Sie eignen sich besonders zum schnellen und kostengünstigen Aufbau von Sicht- und Lärmschutzwänden sowie zur Errichtung von Stützwänden und zum Bau von Schwimmbädern. Da Beton-Schalungssteine erst nach dem Aufbau verfüllt werden, sind sie deutlich leichter zu handhaben als massive Steine. Erst wenn die Mauer steht, wird eine Bewehrung eingesetzt und das Innere mit Beton ausgegossen.

Jasto produziert die Schalungssteine in den Wandstärken 17,5 cm, 25 cm und 30 cm. Von den Steinen für den Hochbau erben sie eine plangefräste Auflagerfläche mit höchster Maßgenauigkeit. Alle Steine werden bisher in der Farbe grau produziert. Sie besitzen eine umlaufende Fase sowie eine Länge von 49,5 cm und eine Höhe von 20 cm. Ein integriertes Nut- und Federsystem sorgt dafür, dass die Steine passgenau ineinandergreifen. Hergestellt werden sie aus einem speziellen Beton, der sie absolut witterungsbeständig macht. Das Angebot wird vervollständigt durch passende Endsteine sowie Abdeckplatten in den Farben grau und anthrazit, ausgeführt als Firstform mit Wassernase.

Weitere Infos zu den Beton-Schalungssteinen bietet die Jasto Website www.jasto.de im Bereich „Gartenwelt“. Hier steht auch eine anschauliche, reich bebilderte Anleitung zum Download bereit. Neben vielen Details zu den Steinen und den möglichen Mauerhöhen hilft sie mit ausführlichen Versetzhinweisen.

| Wandstärke |  | 17,5 cm | 25 cm | 30 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mögliche Mauerhöhen: |  |  |
| freistehend |  | 2,00 m | 2,55 m | 3,05 m |
| hinterfüllt ohne Verkehrslast |  | 1,35 m | 1,80 m | 2,35 m |
| hinterfüllt mit Verkehrslast |  | 1,05 m | 1,35 m | 1,70 m |
| Winkelwand ohne Verkehrslast |  | 1,55 m | 2,05 m | 2,55 m |
| Winkelwand mit Verkehrslast |  | 1,30 m | 1,80 m | 2,10 m |

Tabelle 1: Jasto Beton-Schalungssteine - mögliche Mauerhöhen in Abhängigkeit von der Wandstärke (Steinlänge: 49,5 cm, Steinhöhe: 20 cm)

Text und Bilder digital unter www.wollenberg-frahm-pr.de/presseclub.html

Bildunterschriften

Bild 1:

Ein vielseitiges Mauersystem: Die Jasto Beton-Schalungssteine samt passenden Ergänzungsprodukten.

Bild 2:

Umfangreiche und anschauliche Versetzhinweise erläutern die Arbeit mit den Beton-Schalungssteinen.

Fotos: JASTO Baustoffwerke, Ochtendung