## Schallschutz mit JASTO-Wandbaustoffen

### 2 dB Bonus für Mauerwerk aus Leichtbeton

Der bauaufsichtlich aus Gründen des Gesundheitsschutzes geforderte Schallschutz ist in der DIN 4109 geregelt. Hier heißt es beispielsweise: Ist mit einem hohen Außenlärmpegel, von 76 bis 80 dB zu rechnen, muss bei der Außenwand einer Wohnung ein bewertetes Schalldämmmaß R’w von 50 dB eingehalten werden. Für Wohnungstrennwände wird sogar ein Schalldämmmaß R’w von 53 dB gefordert.

Bei der Außenwand kommt es aber nicht nur auf den Schallschutz an. Der Wärmeschutz spielt eine zumindest ebenso gewichtige Rolle. Sollen beide Forderungen auf einen Nenner gebracht werden, geht dies bei bewährter monolithischer Bauweise, am ehesten mit Mauerwerk aus Leichtbeton. Der JASTO-Z-Stein mit der Rohdichte 0,45 kg/dm3 bringt es z. B. bei der Wanddicke von 36,5 cm auf einen U-Wert von 0,23 W/m2K und auf ein bewertetes Schalldämmmaß von 50 dB. Damit werden die Forderungen der EnEV 2009 (sie sieht für die Außenwände einen U-Wert von  0,28 W/m2K vor) und der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ mit einem einzigen Stein gleichermaßen erfüllt.

Für Wohnungstrennwände oder Haustrennwände bietet JASTO spezielle, besonders wirtschaftliche Schalldämmsteine in den Wanddicken 15,0, 17,5, 20,0 und 24,0 cm an. Einschalig lassen sich damit Schalldämmmaße von 50 bis 55 dB erzielen. Bei zweischaliger Bauweise reicht das Spektrum von 70 bis 75 dB.

Beim Schallschutz kann sogar, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen, den Anforderungen des erhöhten Schallschutzes entsprochen werden. Ausschlaggebend ist hier, dass Untersuchungen, die positive Wirkung der porösen Struktur des Leichtbetons auf den Schallschutz erneut unter Beweis gestellt haben. Schon in der Vergangenheit wurde für Bauteile aus Leichtbeton mit einer flächen bezogenen Masse  250 kg/m2 und Steinrohdichte  0,8 kg/dm3 ein Bonus von 2 dB gewährt. Bei erneuten aktuellen Untersuchungen hat sich nun gezeigt, dass dieser Bonus auch im höheren Rohdichtebereich bis 2,0 kg/dm³ gerechtfertigt ist. Selbst die Anforderungen an den erhöhten Schallschutz lassen sich somit ohne zusätzlichen Aufwand erfüllen.

Text und Bild digital unter www.wollenberg-frahm-pr.de/presseclub.html

| Artikel | Wand- dicke | Festigkeits- klasse | U-Wert W/m²K | Schall Rw,R 1-schalig | Schall Rw,R 2-schalig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-Stein | 36,5 | 2 | 0,23 | 50 |  |
| Z-Stein | 36,5 | 4 | 0,28 | 52 |  |

Tabelle 1: Z-Steine mit gleichermaßen guten Wärme- und Schallschutzwerten

| Artikel | Wand- dicke | Festigkeits- klasse | Rohdichte kg/dm³ | Schall Rw,R 1-schalig | Schall Rw,R 2-schalig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phon-Stein | 15,0 | 20 | 2,0 | 50 | 70 |
| Phon-Stein | 17,5 | 12 | 1,8 | 51 | 71 |
| Phon-Stein | 17,5 | 12 | 2,0 | 52 | 72 |
| Phon-Stein | 17,5 | 20 | 2,0 | 52 | 72 |
| Phon-Stein | 20,0 | 20 | 2,0 | 53 | 73 |
| Phon-Stein | 24,0 | 12 | 1,8 | 54 | 74 |
| Phon-Stein | 24,0 | 12 | 2,0 | 55 | 75 |
| Phon-Stein | 24,0 | 20 | 2,0 | 55 | 75 |

Tabelle 2: Übersicht über das Angebot an JASTO-Plan-Phon-Schalldämmsteinen

Bildunterschrift:

Für Mauerwerk aus Leichtbeton wurde aufgrund der porösen Steinstruktur ein Bonus von 2 dB ermittelt.

Foto: JASTO Baustoffwerke, Ochtendung